ICS 61.060

Y 78

备案号：

DB44

广东省地方标准

DB 44/ XXXXX—XXXX

鞋类防滑性能安全技术规范

Safety technical code for footwear slip resistance

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省质量技术监督局         发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由广东省质量技术监督局提出并归口。

本标准仅对鞋类防滑安全性能提出要求，其他要求按相应标准执行。

本标准起草单位：广州质量监督检测研究院、国家皮革制品质量监督检验中心（广州）。

本标准主要起草人：。

本标准为首次发布。

鞋类防滑性能安全技术规范

范围

本标准规定了鞋类防滑性能的术语和定义、安全技术要求、试验方法、取样和判定。鞋类产品的其他要求按有关标准执行。

本标准适用于各种具有传统类型鞋底（采用注射、硫化、胶粘、模压和缝合等工艺）的鞋类产品，鞋底或鞋底材料亦可参照使用。

本标准不适用于有鞋钉、金属钉或类似结构的鞋。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 21146-2007 个体防护装备 职业鞋

GB/T 3903.2-2008 鞋类 通用试验方法 耐磨性能

GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法（ISO 20344：2004，MOD）

GB/T 28287-2012 足部防护 鞋防滑性测试方法（ISO 13287：2006，MOD）

QB/T 2884-2007 鞋类 外底试验方法 耐磨性能（ISO 20871：2001，IDT）

ISO 13287：2012(E) Personal protective equipment — Footwear — Test method for slip resistance

术语和定义

一般穿用鞋

一般生活用鞋，包括皮鞋、布鞋、胶鞋、塑料鞋、休闲鞋、拖鞋等各种供普通穿用的鞋。

专业运动鞋

适合各类竞技运动设计和生产加工的鞋，包括篮排球专业运动鞋、田径运动鞋、羽毛球鞋、登山鞋等。

个体防护鞋

从业人员在生产和工作中防御机械性能或化学材料等因素伤害足部而穿着的防护鞋，包括职业鞋、防护鞋、安全鞋。

要求

一般穿用鞋防滑性能安全技术指标应符合表1的规定。

一般穿用鞋防滑性能安全技术指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 摩擦系数 | 干态：≥0.30，湿态（三级水）：≥0.30 |
| 外底耐磨性(磨痕长度)/mm | ≤14.0 |

专业运动鞋防滑性能安全技术指标应符合表2的规定。

专业运动鞋防滑性能安全技术指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 摩擦系数 | 干态：≥0.60，湿态（三级水）：≥0.40 |
| 外底耐磨性/mm3 | ≤130 |

个体防护鞋防滑性能安全技术指标应符合表3的规定。

个体防护鞋防滑性能安全技术指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 外底花纹高度/mm | 应符合GB 21146-2007中6.4.3的规定 |
| 摩擦系数a | 条件A(后跟向前滑动，洗涤剂，瓷砖) | ≥0.28 |
|  | 条件B(水平向前滑动，洗涤剂，瓷砖) | ≥0.32 |
|  | 条件C(水平向前滑动，甘油，钢板) | ≥0.13 |
|  | 条件D(水平向前滑动，甘油，钢板) | ≥0.18 |
| 外底耐磨性/ mm3 | 应符合GB 21146-2007中5.8.3的规定 |
| 职业鞋需满足条件A、B，防护鞋需满足条件C、D，安全鞋需满足条件A、B、C、D。 |

试验方法

摩擦系数

一般穿用鞋：按GB/T 28287-2012进行检验。试验条件如下：测试平面为瓷砖1（符合附录A中A.1的规定），分别测试干燥状态和三级水状态下的摩擦系数。对于成人鞋，采用后跟向前滑动、前掌向后滑动、水平向前滑动三种模式测试。对于女式高跟鞋，若无法直接采用前掌向后模式测试时，应锯掉后跟再测试，若无法直接采用后跟向前滑动模式测试时，取跟面测试。对于儿童鞋，仅测试水平向前滑动模式，若鞋号太小，无法直接装样，取大底直接测试。

专业运动鞋：按GB/T 28287-2012进行检验。试验条件如下：测试平面为瓷砖1（符合附录A中A.1的规定），分别测试干燥状态和三级水状态下的摩擦系数，采用后跟向前滑动、前掌向后滑动、水平向前滑动三种模式测试。

个体防护鞋：按GB/T 28287-2012进行检验。试验条件如下：分别在有洗涤剂的瓷砖2（符合附录A中A.2的规定）、有甘油的钢板上，采用后跟向前滑动和水平向前滑动两种模式进行测试。

外底耐磨性

一般穿用鞋：按GB/T 3903.2-2008进行检验。前掌和后跟为不同材料应分别测试。

专业运动鞋：按QB/T 2884-2007进行检验。前掌和后跟为不同材料应分别测试。

个体防护鞋：按GB/T 20991-2007中8.3方法测试。前掌和后跟为不同材料应分别测试。

个体防护鞋外底花纹高度

按GB/T 20991-2007中8.1方法测试。

取样和判定

取样方法

在每检查批中，随机抽取满足试验所需的最低数量的成鞋做测试。

成鞋无法测试时，可以用制作该鞋相同部位相同批次的鞋底材料进行试验。

当用材料进行测试时，在检验报告中应注明试验材料名称。

结果判定

如果样品的试验结果全部符合表1或表2或表3的要求，则判该批产品符合相应类别鞋的防滑性能安全技术指标要求，判定为合格。

如果样品的试验结果中有一项指标不符合表1或表2或表3的要求，则判该批产品不符合相应类别鞋的防滑性能安全技术指标要求，判定为不合格。

（规范性附录）
用于防滑测试的瓷砖1和瓷砖2

瓷砖1

瓷砖1按照GB/T 28287-2012中附录B规定的方法，用橡胶滑块测试时，其摩擦系数应满足表A.1的规定，否则应更换该瓷砖。

瓷砖1的摩擦系数范围

|  | 干态 | 湿态（三级水） |
| --- | --- | --- |
| 摩擦系数最大值 | 0.63 | 0.49 |
| 摩擦系数最小值 | 0.57 | 0.43 |

瓷砖2

瓷砖2应符合ISO 13287：2012(E)中附录D的规定。

_________________________________